北京中俄金桥国际贸易有限公司

Beijing Jinqiao China & Russia International Trading Co., Ltd.

地址：北京市朝阳区百子湾路32号2号楼B座1801

Тел:(86)10-58263776, Тел: +7 9036516408,  e-mail: most-70@yandex.ru  http://china-gypsum.ru

Формообразующие устройство гипсоблока

Коммерческое предложение

Производительность: 200 тыс㎡/год

Размеры: 600*500*100mm

Февраль 2012

- Обозрение

1.1 Проект продукции

1.1.1 Производительная способность

Производительность каждого комплекта устройства в час: 28.8㎡(каждый час 6 форм, каждая форма 6 блоков, каждый блок 0.3㎡)

Годовая производительность: 28.8㎡/h*7200h=207360㎡

Вышеперечисленная производительность основана на времени начала схватывания цементного раствора строительного гипсоблока≤5min, время окончания схватывания ≤13min

1.1.2 размеры

600(дл)*500(шир)*100mm(толшина)(пустотелый)

1.2 Основные технологические размеры

1.2.1 Стандарт качества

Соответствует стандарту КНР《гипсоблок》（JC/T698-1998）, и нижеперечисленным требованиям:

| № | Наименование | Ед.измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина гипсоблока | mm | 600±4 |
| 2 | Ширина гипсоблока | mm | 500±2 |
| 3 | Толщина гипсоблока | mm | 100±0.5 |
| 4 | Коэффициент пустоты |  | ≥25% |
| 5 | 2h прочность на изгиб | MPa | 1.7 |
| 6 | 2h сопротивление | MPa | 3.5 |

1.2.2 Размер продукции

Может производить 600mm(дл) *500mm(шир)*100mm(толщина) пустотелый гипсоблок

1.3 Сырьевые требования

1.3.1 Строительный гипс

| № | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тонина 0.2mm(wt%) площадь отверствия сита | ≤10% |
| 2 | Время начала схватывания цементного раствора（min） | ≤5 |
| 3 | Колебание начального схватывания каждой партии сырья (min) | ≤1 |
| 4 | Время окончания схватывания (min) | ≤13 |
| 5 | Колебание окончательного схватывания каждой партии сырья (min) | ≤2 |
| 6 | 2h прочность на изгиб | ≥2.1 |
| 7 | 2h сопротивление | ≥3.9 |
| 8 | Na2O | ≤0.03% |
| 9 | K2O | ≤0.07% |
| 10 | CI— | ≤0.1% |
| 11 | Температура сырья | ≤85℃ |
| 12 | Стандарт плотности | ≤68% |

1.3.2 Формирование воды

| № | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | K+ | ≤0.07% |
| 2 | Na+ | ≤0.03% |
| 3 | CI— | ≤0.1% |
| 4 | PH показатель | 6.5~7.5 |

1.4 Показатель материального баланса (на основе твердого блока)

| № | Наименование | Ед. Потребления(kg/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительная гипсокрошка | 65 |
| 2 | Вода | 52 |

1.5 Размер производственного цеха

| Наименование | Занимаемая площадь строительства | Номер слоя | Высота слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь завод.помещения | 60~80㎡ | 1 | Часть целого 9м |
| Распределение электричества | Несет ответственность покупатель |

1.6 Рабочая система

| Раб.дни | 300дней/год |
| --- | --- |
| Смена | 3 смена/день |
| Время работы | 24h/d |

1.7 Требования рабочей силы

На каждый комплект оборудования неообходимо 2 работника, итого 6 чел

- Список оборудования

| № | Наименование | Модель | Ед.измерения | Кол-во | Материал | Мощность(kw) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырьевой склад |  | установка | 1 | A3сталь |  | Самообеспечение |
| 2 | Измеритель уровня сырья | SG10008 | Шт | 2 |  |  | Самообеспечение |
| 3 | Одноходовой шнековый шибер | 300*300 | Шт | 1 |  |  | Самообеспечение |
| 4 | Выгрузчик сырья звездной формы | D300 | Шт | 1 |  | 2.2 | Самообеспечение |
| 5 | Шнековый конвейер | LS215 | Шт | 1 |  | 3 | Самообеспечение |
| 6 | Система измерения гипсовой крошки | SG1016 | комплект | 1 |  |  | Объем 0.8m³ |
| 7 | Система измерения воды | SG1020 | комплект | 1 |  |  | Объем 0.8m³ |
| 8 | Смеситель | SG1016 | Шт | 1 |  | 2.2 | Вертикальная площадка переменного сечения |
| 9 | Формовщик блоков | SG1016 | Шт | 1 |  |  | Фор-ма является нержавеющей жесткой обшивкой |
| 10 | Пространственный зажим | SG1016 | Шт | 1 |  | 3.3 |  |
| 11 | Центральная гидравлическая станция | SG1020 | Шт | 1 |  | 11 | Двойной насос двойного давления |
| 12 | Компрессор | T1GER-02 | Шт | 1 |  | 5.5 | Самообеспечение |
| 13 | Пневматический золотник | 300*300 | Шт | 1 |  |  | Включая детали газового тракта |
| 14 | Электромагнитный клапан | ZCS-10 DN32 | Шт | 1 |  |  |  |
| 15 | Электрический шаровой клапан | ZZJQ911F-16C | Шт | 1 |  |  |  |
| 16 | Устройство фильтрации воды | DN32 | Шт | 1 |  |  |  |
| 17 | Блокировочный клапан ручного действия | DN32，DN50 | Шт | 各1 |  |  |  |
| 18 | Рабочие инструменты |  | комплект | 1 |  |  | Самообеспечение |
| 19 | Автоматическая система управления | SG1016 | комплект | 1 |  |  |  |
| 20 | Пылеуловительная система | SG1020 | комплект | 1 |  |  | Самообеспечение |
| 21 | Стальной каркас,площадка |  | комплект | 1 |  |  | Самообеспечение |

- Цена оборудования

| Описание | Кол-во (комплект) | Заводская цена(USD) |
| --- | --- | --- |
| Оборудование гипсоблока Размер：600*500*100mm Производительность каждого комплекта устройства: 28.8㎡/h Качество продукта: соответствует стандарту Китайской строительной промышленности JC/T698-1998《гипсоблок》 | 1 | 245687 |