Завод с ежегодным объемом производства природного гипсового порошка высокого сорта,  в количестве 30000 тонн

Описание производства, спецификация, цены.

Huihang (Хуэйхан) производственное оборудование г. Линьи co., ООО.( Ltd)

25 ноября , 2010

Ⅰ.Сырье и продукция:

Требование к  используемому сырью: производственная линия использует природный гипс в качестве сырья, основными компанентами которого являются CaSO4-2H2O, в отношении 75% к 90%, степень дробления от 0 до 400мм, меньше  5% связанной влаги

Ⅱ.Главные показатели производственной линии и природа продукции:

- Ежедневный объем производства: около 100 тонн гипса, Ежегодный объем: более чем 30000тонн, исходя из 300 рабочих дней в году.

- Качество продукции: степень измельчения:100 мешей. Время начала схватывания: от 6 до 10 минут. Время окончания схватывания: от 10 до 15минут. Предел прочности от 1,8 до 2,2 МПа

- Основной компонент высокосортного гипса, производимого линией, является CaSO4-1/2H2O, что является β моделью гипса, которая в основном используется в отраслях производства таких гипсовых продуктов, как гипсовые покрытия, гипсокартон, полировальных порошков.

Ⅲ.Краткое знакомство с методом изготовления:

Проект подразумевает вначале дробление, затем уже обжиг. Основные приспособления: дробильная система, метод помола, система обжига и система хранения. Высокоэффективная и энергосберегающая нефтяная печь входит в состав оборудования для теплоснабжения. План производства продуманный и заслуживающий доверия. Продукция обладает неизменным качеством. План является наиболее подходящим для производственной линии по времени осуществления (см. карту технологического процесса)

Ⅳ.Условия для сооружений и персонал завода:

Подразумевая создание производственной линии с ежегодным объемом выпуска 30 тысяч тонн высокосортного гипса, отметим следующие требования:

- Возможность подачи низковольтной электроэнергии, стандартной мощностью около 200кВт к территории завода.

- Удовлетворение необходимости потребности в подаче воды к территории завода, стандартный объем от 2 до 3 m3 в час для производства и бытового использования.

- The factory covering an area of 5 to 10mu.

Занимаемая заводом площадь должна оставлять от 5 до 10 Га.

- Удобная транспортировка и в другие области.

Ⅴ.Сроки  выполнения работ по строительству объекта:

Строительство запроектированного объекта включается в себя следующие этапы :

Утверждение проекта, оформление принципов организации работы, строительство здания, закупка оборудования, установка, отладка производственной линии и производство опытной партии продукции и др.

Воплощение в жизнь всего проекта может быть осуществлено в течение четырех - пяти месяцев.

Ⅵ.Прогноз  вложений денежных средств инвестиционного проекта:

В соответствии с оценкой ежегодного объема производства в 30000 тонн высокосортного β-гипса, при местном заключении контракта, цена составляет USD 380,000 . fob Qingdao port.

Ⅶ.Организация рабочего персонала производства:

Завод нуждается в обслуживании примерно 24 человек, 6 из которых составляют административный и вспомогательный персонал. У 18 человек будет организована 8 часовая рабочая смена.

Ⅷ.Защита окружающей среды от вредного воздействия:

Проект подразумевает вначале дробление, затем уже обжиг, который осуществляется поэтапно и исключает потерю пыли. Пылеобразующая система включает в себя мешочный пылеуловитель, в то время как система обжига пыли (порошка) предусматривает электроосаждение.  Выбросы дыма и отработанного газа соответствует коэффициентам защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Отсутствуют сбросы отработанной воды.

Ⅸ.Анализ эффективности вложения  инвестиций:

Проект осуществляет традиционную переработку гипса. Произведенная продукция является необходимым материалом, который используется в индустрии гипсовых изделий. Стоимость продукции составляется примерно 60 Юаней (в Китае, цена гипса не включена). Прибыль от продаж обычно составляет 20-30 юаней. Период окупаемости инвестиций 1,5 года.

Ⅹ.Краткое изложение：

Проект основывается на ресурсах натурального гипса, работает на индустрию продукции из гипса. Производство требует малых вложений, оно высокоэффективно и постоянно приносит прибыль. Проект разработан в соответствии с политикой отрасли, риск инвестиций практически отсутствует.

Приложение: 1. Перечень полного комплекта необходимого оборудования, используемого при производстве высокосортного β-гипса ежегодным объемом 30 тысяч тонн

Спецификация оборудования для производства натурального гипсового порошка с ежегодной выработкой 30000 тонн (FOB QINGDAO US380,000)

| NO | Наименование оборудования | тип | Электрооборудование | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система смеси исходного сырья |  |  |  |
| 1.1 | Внецентренной загрузочный агрегат | L1500×600 | 3кВт | 1прибор |
| 1.2 | Измельчитель | 250×400 | 15 кВт | 1 прибор |
| 1.3 | Бункер погрузчик | TE250-11m-4KW | 4 кВт | 1 прибор |
|  | Хранилище материала |  |  |  |
| 2 | Система размола |  |  |  |
| 2.1 | Электромагнитный загрузочный аппарат | GZ2F | 0.15 кВт | 1 прибор |
| 2.2 | Reimeng(?) дробилка | 5R4119A |  | 1 прибор |
| 2.3 | Основной замедлитель |  | 75 кВт | 1 прибор |
| 2.4 | Вентилятор | Y250M-4-55KW | 55 кВт | 1 прибор |
| 2.5 | Анализирующий механизм |  | 7.5 кВт | 1 прибор |
| 2.6 | Пылеуловитель | Соответствует 5R |  | 1 прибор |
| 2.7 | Пылеуловитель циклонного типа | Соответствует 5R |  | 1 прибор |
| 3 | Система обжига порошка |  |  | 1 прибор |
| 3.1 | Загрузочный бункер для разжиженного порошка | HT250-12m-6KW | 4 кВт | 1 прибор |
| 3.2 | разжиженный порошкообразный материал |  |  | 1 прибор |
|  | хранилище | Ф1500×3000m=4T |  | 1 прибор |
| 3.3 | Запорный клапан |  |  | 1 прибор |
| 3.4 | Мерная спираль | Ф159×1800 | 2.2 кВт | 1 прибор |
| 3.5 | Выпаривающая печь | 2000×2000 |  | 1 прибор |
| 3.6 | электростатический пылеуловитель | Ф1900×10000 |  | 1 прибор |
| 3.7 | вентилятор | L52LD-30 | 30 кВт | 1 прибор |
| 3.8 | шейкер |  | 1.1 кВт | 1 прибор |
| 4 | Система, подводящая тепло |  |  | 1 прибор |
| 4.1 | Нефтяная печь | 1.3 миллион ккал | 110 кВт | 1 прибор |
| 5 | Система электрического управления |  |  | 1 прибор |
| 5.1 | Распределительный щит сырья |  |  | 1 прибор |
| 5.2 | Щит управления измельчения |  |  | 1 прибор |
| 5.3 | Щит управления системы обжига порошка |  |  | 1 прибор |
| 5.4 | Щит управления пылеудаления |  |  | 1 прибор |

Технологическая схема производства

Схема технологического процесса производства гипсового порошка с ежегодной выработкой 30 тыс. тонн

Чистое железо

# Text boxes

Crude material warehouse

Многоковшовый элеватор

Сырьё

(рабочая сила или механическая)

Молотковая дробилка

5R пулевизатор

Пылеуловитель

Электрочиститель

Склад готовой продукции

многоковшовый элеватор

Электродатчик материального снабжения

многоковшовый элеватор

Жаровня порошка

Выпаривающая печь

Хранилище сырьевого материала

Подача тепла от нефтяной печи (печи, работающей на жидком топливе)